## Slide 1
第2章
光电技术
光电探测器理论基础
Photoelectric
Technology
Theoretical Basis of Photodetectors

## Slide 2
半导体物理基础
半导体物理基础
Photoelectric
Technology
2.1
2.1
光电技术

## Slide 3
晶体的能带
晶体的能带
Photoelectric
Technology
2.1.1
2.1.1
光电技术

## Slide 4
晶体的能带
Photoelectric
Technology
2.1.1
光电技术
r
U
(a) 单个原子
r
U
(b) 两个原子
E1
E2
原子和晶体的势能曲线
1.电子共有化
离子
电子
r
U
(c) 晶体中周期性势场
势垒
电子在离子电场中运动
当两个原子靠的很近时，每个价电子将同时受到两个离子电场的作用
晶体中原子的周期性排列而使价电子不再为单个原子所独有的现象，称为电子的共有化运动

## Slide 5
晶体的能带
Photoelectric
Technology
2.1.1
光电技术
原子轨道
原子能级
能带
允带
禁带
禁带
原子能级分裂为能带的示意图
2.能带的形成
泡利不相容原理
N个原子形成晶体
外层电子共有化
相同能级上电子不在具有相同能量
一个能级分裂成了N个很接近的新能级
称为能带(10-23eV)
Notes: 原子能级分裂为能带的示意图。单原子是原子能级，对于多原子组成的晶体，由于泡利不相容原理，n个原子形成晶体，外层电子共有化，相同能级上电子不在具有相同的能量，原来的一个能级分裂成了n个很接近的新能级，相邻能级差约为10-23ev数量级，我们称为能带，如图所示。相邻能带之间为禁带，能带内可以有电子称为允带。

## Slide 6
晶体的能带
Photoelectric
Technology
2.1.1
光电技术
3. 绝缘体、半导体和导体
价带(满带)
导带(空带)
禁带
Eg=0.1~2.5eV
Ec
EV
半导体能带结构
价带(满带)
导带(空带)
禁带
Eg=2.5~6eV
Ec
EV
绝缘体能带结构
Eg
导带
金属导体的能带
(a)
(b)
(c)
Notes: 半导体能带结构，

## Slide 7
晶体的能带
Photoelectric
Technology
2.1.1
光电技术
硅或锗原子
外层有4个价电子
共价键电子受到束缚小
形成共价键外层8个
电子
绝对零度
材料不导电
4.本征半导体和杂质半导体
半导体材料多为共价键
热激发而跃过禁带占据导带上面的能带
纯净半导体
电子获得热能后
从价带跃迁到导带
导带中出现自由电子
价带中出现自由空穴
本征半导体
载流子
Notes: 半导体材料多为共价键，如硅或者锗原子，外层有4个价电子，形成共价键后外层有8个电子，在绝对零度时材料不导电，共价键电子受到束缚较小，在热激发情况下而跃过禁带占据导带上面的能带参与导电。因此，纯净半导体-电子获得热能后从价带跃迁到导带，导带中出现自由电子，价带中出现自由空穴（电子和空穴称为载流子），就是本征半导体。

## Slide 8
晶体的能带
Photoelectric
Technology
2.1.1
光电技术
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Electron
Hole
Band gap Eg
Ec
Ev
0
The Si Crystal show covalent bonds
The energy band diagram, T=0K
E
Conduction band(CB)
Valence band(VB)
本征半导体
Notes: 下面我们看看硅本征半导体晶体结构平面图和绝对零度时能带图

## Slide 9
晶体的能带
Photoelectric
Technology
2.1.1
光电技术
N型半导体
As+
Ed
Ec
Ev
0
E
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
As+
As+
As+
Donor energy levels
硅晶体
掺杂
五价原子
砷(As)或磷(P)
硅原子被砷原子所替代
对砷来说有一个电子多余，它所受到的束缚力小，很容易被砷原子释放，跃迁到导带而成为自由电子
易释放电子的原子称为施主。
施主束缚电子的能量状态称为施主能级。
N型半导体自由电子的浓度高于自由空穴的浓度
Notes: N型半导体，先看看硅本征半导体掺砷的晶体结构平面图和绝对零度时能带图。硅单晶，掺5价原子砷或者磷，硅原子被砷原子所替代形成共价键时，对砷来说有一个电子多余，它所受到的约束力小，很容易被砷原子释放，跃迁到导带而成为自由电子，易释放电子的原子称为施主，施主束缚电子的能量状态称为施主能级。N型半导体自由电子的浓度高于自由空穴的浓度

## Slide 10
晶体的能带
Photoelectric
Technology
2.1.1
光电技术
B-
Ea
Ec
Ev
E
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
B-
B-
B-
Acceptor energy levels
硅晶体
P型半导体
容易获得电子的原子称为受主。受主获取电子的能量状态称为受主能级。
掺杂
三价原子硼(B)
硅原子被硼原子所替代
硼原子形成共价键稳定结构缺一个电子，会从硅中获取一个电子形成稳定结构
硼变成负离子
硅晶体中出现自由空穴
Notes: P型半导体，先看看硅本征半导体掺砷的晶体结构平面图和绝对零度时能带图。硅单晶，-掺3价原子硼，-硅原子被硼原子所替代形成共价键时，-对硼来说形成共价键稳定结构缺一个电子，会从硅中获取一个电子形成稳定结构，-硼变成负离子，硅单晶中出现自由空穴。容易获得电子的原子称为受主，受主获得电子的能量状态称为受主能级。P型半导体自由电子的浓度小于自由空穴的浓度

## Slide 11
晶体的能带
Photoelectric
Technology
2.1.1
光电技术
半导体 | 所掺杂质 | 多数载流子（多子） | 少数载流子（少子） | 特 性
N型 | 施主杂质 | 电子 | 空穴 | 电子浓度nn>>空穴浓度pn
P型 | 受主杂质 | 空穴 | 电子 | 电子浓度np<<空穴浓度pp
总结：N型半导体与P型半导体的比较

## Slide 12
热平衡态下的载流子浓度
热平衡态下的载流子浓度
Photoelectric
Technology
2.1.2
2.1.2
光电技术

## Slide 13
热平衡态下的载流子浓度
Photoelectric
Technology
2.1.2
光电技术
热平衡态
一个不受外界影响的封闭系统，其状态参量（如温度、载流子浓度等）与时间无关的状态称为热平衡态。
载流子的分布
导带中电子的浓度
价带中空穴的浓度
Notes: 何为热平衡态。一个不受外界影响的封闭系统，其状态参量（如温度、载流子浓度等）与时间无关的状态称为热平衡态。研究热平衡态下载流子的分布，即导带中电子的浓度是多少，价带中空穴的浓度是多少。

## Slide 14
1 状态密度
状态密度就是在能带中能量E附近每单位能量间隔内的量子态数。
导带底附近状态密度
价带顶附近状态密度
在能带中能量E~E+dE之间无限小的能量间隔内有dZ个量子态，则状态密度(Density of State)g(E)为
理论推导可以得
热平衡态下的载流子浓度
Photoelectric
Technology
2.1.2
光电技术
Notes: 1 状态密度，状态密度就是在能带中能量E附近每单位能量间隔内的量子态数。在能带中能量E~E+dE之间无限小的能量间隔内有dZ个量子态，则状态密度(Density of State)g(E)为
理论推导可以得：导带底附近状态密度；价带顶附近状态密度

## Slide 15
2 费米能级和载流子的统计分布
载流子的分布: 服从费米统计分布规律
热平衡条件下，能量为E 的能级被电子占据的概率为：
f (E) 称为电子的费米分布函数，它是描述热平衡状态下，电子在允许的量子态上如何分布的一个统计分布函数。
Ef为费米能级或费米能量
热平衡态下的载流子浓度
Photoelectric
Technology
2.1.2
光电技术
Notes: 2 费米能级和载流子的统计分布。载流子的分布: 服从费米统计分布规律 ；热平衡条件下，能量为E 的能级被电子占据的概率为： f (E) 称为电子的费米分布函数，它是描述热平衡状态下，电子在允许的量子态上如何分布的一个统计分布函数。；
Ef为费米能级或费米能量

## Slide 16: 费米能级Ef 的物理意义
Ef的意义是电子占据率为0.5时所对应的能级
T=0K
若E<Ef ，则 f(E)=1；
能量比Ef 小的量子态被电子占据的概率为100%，量子态上都是有电子的。
若E>Ef ，则 f(E)=0;
能量比Ef 大的量子态被电子占据的概率为0，量子态上都没有电子，是空的。
T>0K
若E<Ef ,则f(E) >1/2，比费米能级低的量子态被电子占据的概率大于50%。
若E=Ef ,则f(E) =1/2，量子态能量等于费米能级时，量子态被占据的概率为50%。
若E>Ef ,则 f(E) <1/2，比费米能级高的量子态被电子占据的概率小于50%。
热平衡态下的载流子浓度
Photoelectric
Technology
2.1.2
光电技术

## Slide 17
3 热平衡状态下导带中的电子浓度和价带中的空穴浓度
导带中大多数电子是在导带底附近，而价带中大多数空穴则在价带顶附近。导带中能量为E~E+dE之间的电子数为
能量在E~E+dE之间的单位体积内的电子数为
热平衡态下的载流子浓度
Photoelectric
Technology
2.1.2
光电技术
Notes: 3 热平衡状态下导带中的电子浓度和价带中的空穴浓度；导带中大多数电子是在导带底附近，而价带中大多数空穴则在价带顶附近。导带中能量为E~E+dE之间的电子数为；能量在E~E+dE之间的单位体积内的电子数为

## Slide 18
积分可以得到导带电子浓度为
导带的有效状态密度
同理可得价带空穴浓度为
价带的有效状态密度
热平衡态下的载流子浓度
Photoelectric
Technology
2.1.2
光电技术

## Slide 19
可见电子和空穴的浓度乘积和费米能级无关。换言之，当半导体处于热平衡状态时，载流子浓度的乘积保持恒定，如果电子浓度增大，空穴浓度就要减小；反之亦然。
热平衡态下的载流子浓度
Photoelectric
Technology
2.1.2
光电技术

## Slide 20
4 本征半导体的载流子浓度
=
热平衡态下的载流子浓度
Photoelectric
Technology
2.1.2
光电技术

## Slide 21
5 杂质半导体的载流子浓度
N型半导体
费米能级
P型半导体
费米能级
热平衡态下的载流子浓度
Photoelectric
Technology
2.1.2
光电技术

## Slide 22
半导体的光吸收效应
半导体的光吸收效应
Photoelectric
Technology
2.1.3
2.1.3
光电技术

## Slide 23
1.光的吸收定律
0
x,x+dx
x
1760年朗伯(Lambert)得出辐通量通过dx吸收的辐通量dΦ可以表示为
利用边界条件解得经过x后的通量变为
则理想情况下经过x后吸收的通量为
式中α为物质的吸收率
通常，不特别强调，后续课程中默认进入光电器件的光全部被吸收。Φ/=Φ0
半导体的光吸收效应
Photoelectric
Technology
2.1.3
光电技术
Notes: 如图，有一吸收率为α物体，沿x方向建立坐标轴，取微元x-x+dx，设入射辐通量为，入射到x处的辐通量为，x+dx处为；1760年朗伯(Lambert)得出辐通量通过dx吸收的辐通量dΦ可以表示为；式中α为物质的吸收率；利用边界条件解得经过x后的通量变为
；则理想情况下经过x后吸收的通量为通常，不特别强调，后续课程中默认进入光电器件的光全部被吸收。Φ/=Φ0

## Slide 24
本征吸收
半导体对光的吸收
非本征吸收
半导体的光吸收效应
Photoelectric
Technology
2.1.3
光电技术

## Slide 25
2.本征吸收
Eg
Ec
Ev
0
E
电子
空穴
光子能量足够大，价带中的电子能激发到导带。
截止波长
产生电子－空穴 对
条件：
特点：
半导体的光吸收效应
Photoelectric
Technology
2.1.3
光电技术
Notes: 如图本征吸收的能带图；光子能量足够大，价带中的电子能激发到导带。

## Slide 26
3.非本征吸收
光子能量不足以使价带中的电子激发到导带
杂质吸收
自由载流子吸收
激子吸收
晶格吸收
非本征吸收
半导体的光吸收效应
Photoelectric
Technology
2.1.3
光电技术
Notes: 非本征吸收；杂质吸收；自由载流子吸收；激子吸收；晶格吸收

## Slide 27
As+
Ed
Ec
Ev
0
E
As+
As+
杂质吸收
N型半导体
B-
Ea
Ec
Ev
E
B-
B-
P型半导体
半导体的光吸收效应
Photoelectric
Technology
2.1.3
光电技术

## Slide 28
本征吸收
电子 －空穴 对
杂质吸收
本征吸收
杂质吸收
波长增大
本征吸收与非本征吸收比较：
半导体的光吸收效应
Photoelectric
Technology
2.1.3
光电技术

## Slide 29
半导体中的非平衡载流子
半导体中的非平衡载流子
Photoelectric
Technology
2.1.4
2.1.4
光电技术

## Slide 30
1.非平衡载流子的产生与复合
N型半导体
非平衡载流子
光生非平衡载流子
热生非平衡载流子
非平衡载流子的产生
半导体中的非平衡载流子
Photoelectric
Technology
2.1.4
光电技术
Notes: 1.非平衡载流子的产生与复合；非平衡载流子的产生；N型半导体；当大于本征截止波长的不同波长的光入射半导体时，处于价带中的电子吸收光子能量跃迁到导带，在导带中增加了导带电子，在空穴中增加了导带空穴，相应出现了电子和空穴浓度的增量，这些增量称为非平衡载流子，非平衡载流子可以是光生非平衡载流子和热生非平衡载流子。

## Slide 31
产生：
复合：
－－使非平衡载流子浓度增加的运动
－－使非平衡载流子浓度减小的运动
非平衡载流子的复合
非平衡载流子的复合
直接复合：指晶格中运动的自由电子直接由导带回到价带与空穴复合，释放出多余的能量，电子-空穴对消失。
间接复合：自由电子和空穴通过晶体中的杂质、缺陷在禁带中形成的局域复合中心能级进行复合。
直接复合
间接复合
半导体中的非平衡载流子
Photoelectric
Technology
2.1.4
光电技术

## Slide 32
光生非平衡载流子的平均生存时间称为光生载流子的寿命，用τ表示。
2.非平衡载流子的寿命
单位时间、单位体积内净复合消失的电子-空穴对数称为非平衡载流子的复合率，用R表示。
1/ τ表示单位时间内非平衡载流子的复合概率。
复合率可以表示为：
这样有：
单位时间内非平衡载流子浓度的减少为：
半导体中的非平衡载流子
Photoelectric
Technology
2.1.4
光电技术

## Slide 33
通过理论推导，可以得到非平衡载流子寿命为
弱光辐射情况下
N型半导体
强光辐射情况下
式中： β 为电子-空穴复合概率
半导体中的非平衡载流子
Photoelectric
Technology
2.1.4
光电技术

## Slide 34
表征复合的强弱；
τ决定线性光电导探测器的时间特性；
τ的大小与材料的微观复合结构、掺杂及缺陷等因素有关。
τ 的物理意义：
τ 的适应条件：
－－本征吸收和杂质吸收，弱注入。
半导体中的非平衡载流子
Photoelectric
Technology
2.1.4
光电技术
Notes: τ 的物理意义：表征复合的强弱
τc决定线性光电导探测器的时间特性
τc的大小与材料的微观复合结构、掺杂及缺陷等因素有关
τ 的适应条件：
－－本征吸收和杂质吸收，弱注入

## Slide 35
载流子的扩散与漂移
载流子的扩散与漂移
Photoelectric
Technology
2.1.5
2.1.5
光电技术

## Slide 36
1．扩散
载流子因浓度不均匀而发生的定向运动使载流子在晶体中重新分布的现象称为扩散。电子和空穴电流密度表示为：
式中，e为电子电量； JnD和JpD 分别为电子扩散电流密度矢量和空穴扩散电流密度矢量；Dn、DP分别为电子的扩散系数和空穴的扩散系数； 和 为电子浓度梯度和空穴浓度梯度。
扩散长度
载流子的扩散与漂移
Photoelectric
Technology
2.1.5
光电技术

## Slide 37
2．漂移
漂移：载流子受电场作用所发生的运动。
电子电导率：
空穴电导率：
迁移率 μ：单位电场作用下载流子所获得的速度大小。
载流子的扩散与漂移
Photoelectric
Technology
2.1.5
光电技术
Notes: 如图是电流密度与载流子浓度和速度大小的关系；由欧姆定律的微分形式，电流密度和迁移率定义有