## Slide 1
第4章
光电技术
光伏探测器
Photoelectric
Technology
Photovoltaic detector

## Slide 2
雪崩光电二极管
雪崩光电二极管
Photoelectric
Technology
4.5
4.5
光电技术

## Slide 3
雪崩光电二极管结构与工作原理
雪崩光电二极管结构与工作原理
Photoelectric
Technology
4.5.1
4.5.1
光电技术

## Slide 4
特点
灵敏度高
响应速度快
带宽宽
低噪声
内增益
  高速(ns)
  内增益大于100
  最常用的商用APDs: Si基 "reach through”
    达通型雪崩光电二极管
  雪崩光电二极管
应用
微弱光检测
激光测距
光纤通信
光纤传感
  100GHz
雪崩光电二极管结构与工作原理
Photoelectric
Technology
4.5.1
光电技术

## Slide 5
n+
P-(Intrinsic)
Electrode
结构（Structure）
  1st : 一层薄p-type层
  2nd : 一层厚的轻掺杂p-type层 (~ intrinsic)
三层具有不同掺杂浓度p型层调节光电二极管空间区域的电场分布
  3rd : 一层重掺杂p+层
n+ side:
薄
光入射
Electrode
雪崩光电二极管结构与工作原理
Photoelectric
Technology
4.5.1
光电技术

## Slide 6
n+
p+
p
P-
Intrinsic
RL
I
吸收区(Absorption region)
雪崩区(Avalanche region)
匀强电场区(Uniform field)
原理(Principle)
无反偏时
P型区域耗尽层一般不会穿透P型层向π层扩散。
雪崩光电二极管结构与工作原理
Photoelectric
Technology
4.5.1
光电技术

## Slide 7
二极管工作于反向偏置状态
  增强耗尽区的电场
  光子的吸收&产生长 π层
电子-空穴对 (Electron-hole pairs ，EHPs)
  被均匀场分开
  漂移速度~vsaturation ( 105 m/s) n+ and p+ sides
漂移 e- 到达p层
  经历更强的电场
  获得足够的动能：>Eg
   Si 共价键—撞击离子化  释放新的EHPs
n+
p+
p
P-
Intrinsic
RL
I
RL
雪崩光电二极管结构与工作原理
Photoelectric
Technology
4.5.1
光电技术

## Slide 8
产生新的EHPs
  经历同上过程
  释放更多EHPs  撞击离子化过程-形成雪崩
结论:
  一个e- 进入p层
  产生大量的EHPs  形成光电流
  APD 光电二极管具有内部增益 机制: 吸收一个光子可产生大量的EHPs
雪崩光电二极管结构与工作原理
Photoelectric
Technology
4.5.1
光电技术

## Slide 9
雪崩区
工作原理
动态示意图
均匀电场: π 分离e--p+ (EHPs) 并以速度 vsaturation漂移
漂移 e-  p层，更强电场  获取足够的Pkinetic (> Eg)  释放EHPs
新的EHPs  进一步碰撞离子化并产生更多 EHPs  雪崩
雪崩光电二极管结构与工作原理
Photoelectric
Technology
4.5.1
光电技术

## Slide 10
雪崩光电二极管特性参数
雪崩光电二极管特性参数
Photoelectric
Technology
4.5.2
4.5.2
光电技术

## Slide 11
雪崩区中载流子的M决定于：
1. 雪崩倍增系数M
定义雪崩倍增系数M
  碰撞离子化的几率– 极大地依赖于区域电场
  反向偏压Ur
Iph: 倍增时APD输出的光电流
Ipho:无倍增时APD输出的光电流。 在无放大条件下测量，如在小的Ur下测量。
雪崩光电二极管特性参数
Photoelectric
Technology
4.5.2
光电技术

## Slide 12
倍增系数 M
Vbr: 雪崩击穿电压
  是和Ur 、温度T有密切关系的量
  经验公式:
n: 特征系数 实验数据的最佳拟合系数 (n 与温度相关) ，对于硅材料1.5~4；对于锗材料2.5~8
低Vr，增益小
同Vr，温度低增益大，温度高增益小。温度升高，非离化散射增加，碰撞电离降低，增益降低。
雪崩光电二极管特性参数
Photoelectric
Technology
4.5.2
光电技术

## Slide 13
2.光谱特性
波长范围 λrange与最高灵敏度峰值波长 λpeak:
由所用材料决定: Si, Ge and InGaAs
由结构设计决定
    相对薄层  产生“增益” Si-APDs的峰值波长从600~800 nm
For example
S6045: light incident from n-side 450 nm to 1000 nm
S8664: light incident from P-side high sensitivity to UV – blue light (200 nm to 800 nm)
雪崩光电二极管特性参数
Photoelectric
Technology
4.5.2
光电技术

## Slide 14
3.噪声
理由:
  雪崩增益是一个统计过程
  导致载流子产生波动 雪崩增益电流中的附加噪声
消除附加噪声的途径
  碰撞电离被严格限定于具有最高碰撞离子化效率的载流子，如Si中的电子。
  保证光生 e- 漂移并到达雪崩区。
雪崩光电二极管特性参数
Photoelectric
Technology
4.5.2
光电技术

## Slide 15
产生
4. 暗电流
  二极管表面的泄漏电流
  在Si体材料中，也来自于热产生
  在增益区被放大
减小暗电流的方法
  热电冷却
雪崩光电二极管特性参数
Photoelectric
Technology
4.5.2
光电技术

## Slide 16
脉冲激光的探测
4. 时间响应特性
  APD响应时间小于脉冲激光的变化时间
  由极间等效电容决定——受反向偏置电压影响
典型特性
型号 | 光敏面直径 (mm) | 峰值波长 (nm) | 灵敏度 (A/W) | 电容 (pF) | 暗电流 (nA) | 反偏电压范围(V) | 上升时间(ns) | 工作温度 (℃)
APD-300 | 0.3 | 820 | 42 | 1.5 | 1.0 | 130~280 | 0.4 | -40~+70
APD-500 | 0.5 | 820 | 42 | 2.5 | 1.8 | 130~280 | 0.5 | -40~+70
APD-900 | 0.9 | 820 | 42 | 7 | 2.5 | 130~280 | 1.0 | -40~+70
APD-1500 | 1.5 | 820 | 42 | 12 | 7.0 | 130~280 | 2.0 | -40~+70
APD-3000 | 3.0 | 820 | 42 | 40 | 15 | 130~280 | 5.0 | -40~+70
APD
雪崩光电二极管特性参数
Photoelectric
Technology
4.5.2
光电技术

## Slide 17
雪崩光电二极管的应用
雪崩光电二极管的应用
Photoelectric
Technology
4.5.3
4.5.3
光电技术

## Slide 18
雪崩光敏二极管在光接收机中的应用
APD管的使用有效地减少了放大器噪声的影响，提高光接收机的灵敏度。
当入射光功率较小时，PIN管产生的信号电流非常微弱，经过信号放大和处理，引入的放大器噪声将严重地降低光接收机的灵敏度。
电路较PIN管接收机复杂，成本也高。
雪崩光电二极管的应用
Photoelectric
Technology
4.5.3
光电技术

## Slide 19
例 :InGaAs APD 在不加偏压（M=1）探测波长为1550nm时的量子效率 为60%, 加偏置电压使增益为12。
(1) 计算入射光功率为20nW对应的光电流 ？ (2) 增益为12时，其响应度是多少?
解：
雪崩光电二极管的应用
Photoelectric
Technology
4.5.3
光电技术

## Slide 20
雪崩光电二极管的应用
Photoelectric
Technology
4.5.3
光电技术

## Slide 21
雪崩光电二极管的应用
Photoelectric
Technology
4.5.3
光电技术