## Slide 1
第6章
光电技术
热探测器
Photoelectric
Technology
Heat detector

## Slide 2
热敏电阻探测器
热敏电阻探测器
Photoelectric
Technology
6.3
6.3
光电技术

## Slide 3
原理与结构
原理与结构
Photoelectric
Technology
6.3.1
6.3.1
光电技术

## Slide 4
原理：吸收辐射Φ晶格振动↑ΔTR变化
特点
  温度系数大(10  100倍金属电阻)、灵敏度高
  结构简单、体积小
  电阻率高、热惯性小、适合动态测量
  非线性
  稳定性和互换性差
原理与结构
Photoelectric
Technology
6.3.1
光电技术

## Slide 5
不同材料的温度特性
  金属：正温度系数，0.37%
  半导体：负温度系数，-6%-3%
      薄片电阻：0.01mm
      玻封NTC、环状NTC
原理与结构
Photoelectric
Technology
6.3.1
光电技术
Notes: 粘合在导热能力高的绝缘衬底上；电阻体两端蒸发金属电极以便与外电路连接；再把衬底同一个热容很大、导热性能良好的金属相连构成热敏电阻。红外辐射通过探测窗口投射到热敏元件上，引起元件的电阻变化。为了提高热敏元件接收辐射的能力，常将热敏元件的表面进行黑化处理。

## Slide 6
热敏电阻的特性参数
热敏电阻的特性参数
Photoelectric
Technology
6.3.2
6.3.2
光电技术

## Slide 7
电阻-温度特性：热敏材料的温度系数
    大多数金属：10-3（1/T）
    半导体：-3×103/T2
    电阻值变化：在ΔT不大时，
电阻-温度特性
阻值变化量
电压灵敏度
噪声与最小可探测功率
主
要
参
数
热敏电阻的特性参数
Photoelectric
Technology
6.3.2
光电技术

## Slide 8
电压灵敏度
    提高灵敏度方法？
噪声与最小可探测功率
      热噪声：
      温度噪声：真空封装可降低
      电流噪声：f<10Hz时考虑；f>10kHz时，忽略！
真空封装-减少对流
涂黑
热噪声、损坏限
高热导衬底
冷却
最小可探测功率： 10-8 ~10-9W
热敏电阻的特性参数
Photoelectric
Technology
6.3.2
光电技术

## Slide 9
热敏电阻的应用
热敏电阻的应用
Photoelectric
Technology
6.3.3
6.3.3
光电技术

## Slide 10
Medical thermistor
slab thermistor
Mass flow sensor with platinum
正温度系数热敏电阻（PTC）
  恒定温度传感器—民用空调器、冷库、开水器
      主成分：BaTiO3/SrTiO3/PbTiO3
      掺杂：Nb/Ta/Bi/Sb/Y/La+Mn/Fe/Cu/Cr
负温度系数热敏电阻（NTC）
  利用2种及以上金属氧化物制成—半导体陶瓷
  精度0.1℃，感温时间<10s
  应用：测温、控温、温度补偿
  临界温度系数—负电阻突变特性
热敏电阻的应用
Photoelectric
Technology
6.3.3
光电技术